Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung**Ein Bild, das Schwarz, Schrift, Screenshot, Grafiken enthält.

Automatisch generierte Beschreibung**

Ausschreibungstexte

Hexatronic

PE Kabelschutzrohr C2

Abmessung d75 - d225

**1. Lieferung und Verlegung PE-Kabelrohre innen glatt**

Kabelrohre aus PE-HD nach DIN 16874, geeignet zum Einziehen in Horizontalspülbohrungen, zum Einpflügen, zur Grabenverlegung, zum Einziehen von LWL-Kabeln, Stromkabeln, PE-Kabelrohren und Mehrfachbelegungsrohren; Maße nach DIN 16874, Druckbeständigkeit nach DIN 16874; Farbe schwarz RAL9005, Innenfläche glatt; Signierung mit Heißprägung in Kontrastfarbe: [Hersteller] Kabelrohr PE-HD [Abmessung] DIN 16874 [Ma.-Nr.] [Fertigungsdatum (6-stellig TTMMJJ)] [Meterzahl 4-stellig].

Fabrikat: PE-Kabelrohr nach DIN 16874 von HEXATRONIC oder gleichwertig;

Lieferaufmachung: Rohrenden mit Endkappen verschlossen.

Erforderliche Verbindung der Rohrabschnitte fachgerecht nach DVS-Richtlinie 2207 durch Stumpf-schweißen (alternativ: mit Elektroschweißmuffen).

Verlegung der Kabelrohre fachgerecht entsprechend den einschlägigen Verlegerichtlinien (z. B. ZTV-TKNetz 10 und 12 der T-Com; EN 1610) und Technischer Information des Herstellers.

**Ringbunde 100 m: Stangenware 12 m:**

Wanddickenreihe SDR 17,6: Wanddickenreihe SDR 17,6:

75 x 4,3 110 x 6,3

90 x 5,1 125 x 7,1

110 x 6,3 140 x 8,0

125 x 7,1 160 x 9,1

140 x 8,0 180 x 10,2

200 x 11,4

225 x 12,8

Wanddickenreihe SDR 11:               Wanddickenreihe SDR 11:

75 x 6,8 110 x 10,0

90 x 8,2 125 x 11,4

110 x 10,0 140 x 12,7

125 x 11,4 160 x 14,6

140 x 12,7 180 x 16,4

160 x 14,6 200 x 18,2

180 x 16,4 225 x 20,5

**1.1 Lieferung: ............. m; Preis: .............. €/m; Gesamtpreis: ............ €**

**1.2 Verlegung: ............ m; Preis: ..............€/m; Gesamtpreis: ............. €**